ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для выполнения контрольных работ

по МДК.01.01. Технология сварочных работ

МДК.01.02. Основное  оборудование для производства сварных конструкций

Специальность: «Сварочное производство»

Группа: 15-СП-з           Курс обучения: 1

Форма обучения: заочная

Преподаватель спец. дисциплин: Крулевская Майя Владимировна

2015-2016 учебный год

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

тетради для контрольных работ

(используйте тонкую тетрадь с тонкой обложкой)

ТЕТРАДЬ

для  контрольных работ

по заочному обучению

студента группы 15-СП-з

Иванова Н.К.

1-е п/г 2015-2016 уч. года

Преподаватель: Крулевская М.В.

Контрольные работы сдать на проверку

до 1 апреля 2016 г, не позднее.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТВЕТОВ

в тетради для контрольных работ

Тестовый контроль знаний

по МДК.01.01. Технология сварочных работ

1. Укажите основные  причины возникновения деформаций и напряжений при сварке.

- структурные превращения в металле.

2. К чему приводит взаимодействие кислорода и азота с расплавленным металлом сварочной ванны?

- к окислению металла сварочной ванны;

и так далее.

С нового листа!

Тестовый контроль знаний

МДК.01.02. Основное  оборудование для производства сварных конструкций

1. Напряжение холостого хода сварочного трансформатора в соответствии с нормами безопасности труда не должно  превышать:

- 380 В.

2. Какое сварочное оборудование является источником питания постоянного тока?

- преобразователь;

- балластный реостат.

и так далее.

# Список тем необходимых для выполнения контрольных работ, сдачи зачётов и экзамена

# по МДК.01.01. и МДК.01.02. (1-й, 2-й курс)

| Наименование тем | Содержание учебного материала |
| --- | --- |
|  | МДК.01.01. Технология сварочных работ |
|  | Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (1 курс) |
| Тема 1.1.1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. | Содержание |
|  | 1 | Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Промышленно-санитарное законодательство. Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. Санитарные требования к производственным помещениям. Санитарно-технологические мероприятия, направленные на максимальное снижение загрязнения воздуха рабочих помещений вредными веществами. |
|  | 2 | Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Санитарно-гигиенические условия труда на предприятии. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятии. Основные меры профилактики воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье трудящихся. Первая помощь при несчастных случаях. |
| Тема 1.1.2. Технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку. | Содержание |
|  | 3 | Способы подготовки кромок под сварку. Разделка кромок. Форма подготовленных кромок. Конструктивные элементы кромок, подготовленных под сварку заготовок и сборку последних под сварку. |
|  | 4 | Сборка изделий на сварочных прихватках, правила их наложения. Сборка по разметке, с помощью шаблонов, упоров, фиксаторов или специальных приспособлений. |
|  | 5 | Требования к сборке металлических деталей перед сваркой. Точность сборки. Дефекты подготовки и сборки металла под сварку и их влияние на качество сварки. |
| Тема 1.1.3. Сварные соединения и швы. | Содержание |
|  | 6 | Сварные соединения: определение, основные типы, их достоинства и недостатки, применение, места разрушений. Сущность и условия образования сварных соединений. |
|  | 7 | Сварные швы: определение, классификация, характеристики. |
|  | 8 | Конструктивные элементы или геометрические параметры швов сварных соединений. |
|  | 9 | Условное обозначение швов сварных соединений на чертежах. ГОСТы на основные типы сварных соединений различных способов сварки. |
| Тема 1.1.4. Сварочные материалы. | Содержание |
|  | 10 | Стальная сварочная проволока: назначение, ГОСТ на проволоку. Принятая система маркировки. Правила её упаковки, транспортировки и хранения. |
|  | 11 | Стальные покрытые электроды: назначение. Изготовление электродов. Классификация, ГОСТы на стальные покрытые электроды. |
|  | 12 | Условное обозначение, маркировка стальных покрытых электродов. Типы электродов для сварки конструкционных сталей. Покрытия электродов и их назначение. |
| Тема 1.1.5. Свойства сварочной дуги. | Содержание |
|  | 13 | Виды переноса электродного металла на изделие. Производительность расплавления электродов и их наплавка. Коэффициент расплавления, наплавки и потерь. |
|  | 14 | Тепловое действие дуги. Нагрев изделия и коэффициент полезного действия дуги. Стабилизация горения дуги. Вольт-амперная характеристика сварочной дуги. |
|  | 15 | Магнитное дутьё: определение, причины появления, меры предотвращения отклонения дуги. |
| Тема 1.1.6. Техника выполнения сварных швов. | Содержание |
|  | 16 | Способы зажигания дуги. Влияние длины дуги на качество сварного шва. Принципы выбора длины дуги. |
|  | 17 | Способы наложения узкого и уширенного валиков. Колебательные движения электрода. Положение и перемещение электрода при сварке. Окончание сварки. |
|  | 18 | Способы выполнения сварных швов различной длины. Сварка коротких, средних и длинных швов. |
|  | 19 | Заполнение шва по сечению. Методы сварки горкой, каскадом, блоками. |
| Тема 1.1.7. Основы технологии сварки и производства сварных конструкций. | Содержание |
|  | 20 | Режим сварки: понятие, основные и дополнительные показатели режима, их влияние на размеры и форму шва. Методика расчётов режима ручной дуговой сварки. Принципы выбора режима ручной дуговой сварки покрытыми электродами. |
|  | 21 | Техника сварки стыковых и угловых швов в нижнем положении. |
|  | 22 | Особенности выбора режимов и техника сварки швов в вертикальном, горизонтальном и потолочном положениях. |
|  | 23 | Сварка тонколистовой стали, её особенности. |
|  | 24 | Техника безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при ручной дуговой сварке. |
| Тема 1.1.8. Дефекты сварных соединений и их устранение. | Содержание |
|  | 25 | Классификация дефектов сварных швов. Основные внешние и внутренние дефекты сварных швов: непровары, наплывы, подрезы, прожоги, газовые поры, шлаковые включения, трещины и т.д. |
|  | 26 | Причины образования дефектов и меры их предупреждения. Способы устранения дефектов. |
| Тема 1.1.9. Контроль внешним осмотром и измерением. | Содержание |
|  | 27 | Основные виды визуального контроля. Контроль качества основных и сварочных материалов. Контроль качества заготовок и сборки под сварку. Контроль технологического процесса сварки. Контроль внешнего вида и размеров шва. Выявление наружных дефектов в сварных швах. |
| Тема 1.1.10. Деформация и напряжение при сварке. | Содержание |
|  | 28 | Виды напряжений и деформаций при сварке, причины и механизм их возникновения. Деформации и напряжения при сварке различных типов соединений. Влияние остаточных напряжений и деформаций на работоспособность сварных конструкций. |
|  | 29 | Методы уменьшения внутренних напряжений. Конструктивные и технологические способы предотвращения и уменьшения деформаций. Способы исправления деформированных сварных конструкций. |
| Тема 1.1.11. Металлургические процессы при дуговой сварке. | Содержание |
|  | 30 | Характерные особенности металлургических процессов при сварке сталей в сравнении с обычным металлургическим процессом. Взаимодействие расплавленного металла с газами и борьба с ними. Окисление и раскисление металла при сварке. |
|  | 31 | Загрязнения металла шва, вредные примеси, причины их появления. Способы борьбы с загрязнениями. Процессы рафинирования и легирования металла шва: их сущность, влияние на состав и свойства металла шва. |
|  | Дуговая сварка в защитных газах (2курс) |
| Тема 1.1.12. Технология полуавтоматической дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах. | Содержание |
|  | 1 | Классификация способов дуговой сварки в защитных газах. Преимущества сварки в защитных газах. |
|  | 2 | Используемые при сварке защитные газы: активные, инертные. Углекислый газ: его свойства, сорта сварочного углекислого газа. |
|  | 3 | Технология подготовки металла к механизированной сварке. Порядок сборки соединений под сварку и требования, предъявляемые к ней. Швы сварных соединений при сварке в защитных газах. |
|  | 4 | Технология сварки сталей в углекислом газе и в смесях газов. |
|  | 5 | Режим сварки: показатели режима, принципы их выбора и способы настройки на режим. |
|  | 6 | Металлургические особенности сварки в углекислом газе и в смеси углекислого газа с другими газами. Особенности сварки различных сталей. Подбор сварочной проволоки. |
|  | 7 | Технология полуавтоматической сварки порошковой и самозащитной проволокой. Порошковая проволока. Техника сварки. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при полуавтоматической сварке плавящимся электродом. |
| Тема 1.1.13. Технология сварки неплавящимся электродом в инертном газе. | Содержание |
|  | 8 | Сущность процесса дуговой сварки в инертных газах, применение. Инертные газы: аргон, гелий и их смеси. Характеристика инертных газов. Марки и сорта. Хранение и транспортировка инертных газов. |
|  | 9 | Неплавящиеся вольфрамовые электроды. Марки электродов и допустимые величины сварочных токов. |
|  | 10 | Технология сварки. Особенности сварки высоколегированных сталей, цветных металлов и их сплавов. Режимы сварки. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при ручной дуговой сварке вольфрамовым электродом в инертных газах. |
| Тема 1.1.14. Особенности дуговой сварки углеродистых и легированных сталей. | Содержание |
|  | 11 | Свариваемость сталей: определение, признаки оценки свариваемости, факторы, влияющие на свариваемость сталей. Классификация сталей по свариваемости, характеристика их свариваемости. |
|  | 12 | Особенности технологии сварки углеродистых сталей в зависимости от содержания в них углерода. Выбор покрытых электродов и режимов сварки. Основные технологические приёмы сварки сталей. Сварка низколегированных сталей. Характеристика сталей. Особенности сварки низколегированных сталей, технология сварки. |
|  | 13 | Сварка среднелегированных сталей. Характеристика сталей. Особенности сварки среднелегированных сталей, технология сварки. Сварка высоколегированных сталей. Характеристика сталей. Особенности сварки высоколегированных сталей и сплавов технология сварки. Основные технологические приёмы сварки сталей. Сварочные материалы, режимы и принципы их выбора для ручной дуговой сварки легированных сталей. Влияние легирующих элементов на процесс сварки и качество сварного шва. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при сварке углеродистых и легированных сталей. |
| Тема 1.1.15. Основные технологические приёмы сварки цветных металлов. | Содержание |
|  | 14 | Использование меди и её сплавов для изготовления сварных изделий. Особенности сварки меди и ее сплавов: свойства меди, затрудняющие ее сварку, условия сварки, сварочные материалы дуговой сварки меди. Виды сварки меди. Сварка меди покрытыми электродами и в защитных газах. Особенности сварки латуни и бронзы. |
|  | 15 | Использование алюминия и его сплавов для изготовления сварных изделий. Особенности сварки алюминия и его сплавов: свариваемость, факторы, затрудняющие их сварку, условия сварки, сварочные материалы. Виды сварки алюминия. Технология сварки алюминия покрытыми электродами и в защитных газах. |
|  | 16 | Особенности сварки титана и его сплавов. Сплавы титана и их свариваемость. Трудности, возникающие при сварке. Расчет и выбор режимов сварки. Технология сварки титановых сплавов различными способами. Применение газовой защиты обратной стороны шва. Технология сварки в камерах с контролируемой атмосферой. |
|  | 17 | Сварка магниевых сплавов. Свойства и свариваемость магния. Виды и особенности его сварки. Требования безопасности труда при сварке цветных металлов. |
| Тема 1.1.16. Технология плазменной сварки. | Содержание |
|  | 18 | Сущность плазменной сварки и её преимущества. Плазменная дуга. Особенности формирования сварного соединения. Технология сварки. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при плазменной сварке. |
| Тема 1.1.17. Основные технологические приёмы сварки чугунов. | Содержание |
|  | 19 | Понятие о сварке чугуна. Свойства чугунов и их свариваемость. Виды сварки. |
|  | 20 | Холодная сварка чугуна. Сварка стальными электродами с применением шпилек. Сварка без подогрева покрытыми электродами. Электроды для сварки. Техника и технология сварки. Режимы сварки. |
|  | 21 | Горячая сварка чугуна. Технология сварки. Подготовка чугуна к сварке. Присадочные материалы используемые при сварке. Режимы дуговой сварки. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при сварке чугуна. |
| Тема 1.1.18. Технология дуговой наплавки деталей. | Содержание |
|  | 22 | Сущность процесса наплавки твёрдыми сплавами. Применение наплавки. Классификация видов наплавки. Ручная дуговая наплавка. Техника наплавки твердыми сплавами. Наплавка плоских, фасонных поверхностей, тел вращения. Режимы ручной дуговой наплавки и принципы их выбора. Дефекты наплавки. |
|  | 23 | Материалы, применяемые для наплавки. Покрытые электроды. Марки электродов и их применение. Стальная наплавочная проволока: диаметры, марки, принцип выбора проволоки. Литые прутки для наплавки. Флюсы. Зернистые (порошкообразные) сплавы. |
|  | 24 | Механизированная и автоматическая наплавка. Способы наплавки: автоматическая дуговая под флюсом, в защитных газах, электрошлаковая, плазменная. Особенности, техника и режимы наплавки. Производительность наплавки. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при наплавке твердыми сплавами. |
|  | Автоматическая дуговая сварка |
| Тема 1.1.19. Технология автоматической сварки в защитном газе. | Содержание |
|  | 25 | Особенности процесса автоматической сварки в защитных газах. Основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений, выполняемых автоматической сваркой. |
|  | 26 | Технология автоматической сварки в защитных газах. Техника и режимы сварки. Влияние отдельных параметров режима на размеры и форму шва. |
|  | 27 | Требования к организации рабочего места и безопасности труда при автоматической сварке в защитных газах. |
| Тема 1.1.20. Технология автоматической сварки под флюсом. | Содержание |
|  | 28 | Сущность и преимущество процесса автоматической сварки под флюсом. |
|  | 29 | Основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений. Подготовка кромок и сборка под сварку. |
|  | 30 | Сварочные флюсы. Их назначение и требования к ним предъявляемые. Классификация флюсов. ГОСТ на флюсы. Марки флюсов и их характеристика. Электродная сварочная проволока. |
|  | 31 | Режимы сварки под флюсом и их влияние на размеры, и форму шва. |
|  | 32 | Автоматическая сварка под флюсом стыковыми и угловыми швами. Сварка под флюсом кольцевыми швами. |
|  | 33 | Технология автоматической сварки под флюсом углеродистых и легированных сталей. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при автоматической сварке под флюсом. |
| Подготовка к экзамену. | 34 | Обобщение знаний. |
|  | МДК.01.02. Основное оборудование для производства сварных конструкций |
|  | Оборудование для ручной дуговой сварки, источники питания (1 курс) |
| Тема 1.2.1. Оборудование сварочных постов. | Содержание |
|  | 1 | Основные виды сварочных постов. Применение стационарных и переносных постов, комплектация оборудованием, приспособлениями и инструментом, защитными средствами. |
|  | 2 | Типовое оборудование сварочного поста: разновидности, общие требования. |
| Тема 1.2.2. Принадлежности и инструмент сварщика. | Содержание |
|  | 3 | Электрододержатели; их назначение, типы и конструктивные особенности. Сварочные провода и зажимы. |
|  | 4 | Щитки и маски. Вспомогательный инструмент. Спецодежда электросварщика. |
| Тема 1.2.3. Требования, предъявляемые к источникам питания. | Содержание |
|  | 5 | Классификация источников питания сварочной дуги. ГОСТ на источники питания. |
|  | 6 | Система обозначений источников питания сварочной дуги. |
|  | 7 | Технологические требования и технико-экономические показатели источников питания сварочной дуги. |
|  | 8 | Общие понятия о режимах работы источников питания. |
| Тема 1.2.4. Источники питания переменного тока. | Содержание |
|  | 9 | Сварочные трансформаторы: назначение. Классификация сварочных трансформаторов. |
|  | 10 | Сварочные трансформаторы: устройство, принцип действия. Способы регулирования сварочного тока. Электрическая и магнитная схемы. Основные технические данные трансформаторов. |
|  | 11 | Назначение и устройство трансформаторов с повышенными магнитными полями рассеяния, их основное отличие от трансформаторов без потока рассеяния. |
|  | 12 | Режимы работы трансформатора, процесс получения падающей внешней характеристики. |
| Тема 1.2.5. Источники питания постоянного тока. | Содержание |
|  | 13 | Сварочные выпрямители: назначение, устройство, принцип действия. Прямая и обратная полярности. Способы регулирования сварочного тока. Функциональная и электрические схемы сварочного выпрямителя. |
|  | 14 | Выпрямительный блок. Условия работы полупроводниковых вентилей. Трехфазная мостовая схема выпрямителя. Паспортные данные и технические характеристики выпрямителя. |
|  | 15 | Преобразователи: принцип действия, устройство, паспортные данные, технические характеристики. Схемы включения и конструкция сварочных генераторов постоянного тока и вентильных. Способы регулирования сварочного тока. |
|  | 16 | Инверторные источники питания: назначение, преимущество, историческая справка. |
|  | 17 | Устройство и принцип действия инверторного источника питания. Блок-схема инверторного источника питания. |
| Тема 1.2.6. Сварочные многопостовые источники питания. | Содержание |
|  | 18 | Назначение, принципиальная схема многопостовых источников питания, способы защиты от перегрузок. Основные технические данные многопостовых источников питания. |
|  | 19 | Балластные реостаты: назначение, устройство, принцип действия. |
| Тема 1.2.7. Правила обслуживания источников питания дуги. | Содержание |
|  | 20 | Возможные неисправности источника питания сварочной дуги трансформатора, способы их устранения. |
|  | 21 | Возможные неисправности источника питания сварочной дуги выпрямителя, способы их устранения. |
|  | 22 | Возможные неисправности источника питания сварочной дуги преобразователя, способы их устранения. |
|  | 23 | Возможные неисправности источника питания сварочной дуги инвертора, способы их устранения. |
|  | 24 | Основные работы, выполняемые при обслуживании источников питания дуги. Основные обязанности сварщика. |
|  | 25 | Требования техники безопасности и пожарной безопасности при обслуживании источников питания. |
| Тема 1.2.8. Вспомогательные электротехнические устройства источников питания. | Содержание |
|  | 26 | Осцилляторы: назначение, принцип действия, технические характеристики, условное обозначение. Включение осцилляторов в сварочную цель и правила работы с ними. |
|  | 27 | Импульсные возбудители дуги и стабилизаторы: назначение, принцип действия. |
|  | Оборудование для дуговой сварки в защитных газах и плазменной (2 курс) |
| Тема 1.2.9. Общие сведения о сварочных полуавтоматах. | Содержание |
|  | 1 | Сварочные полуавтоматы: классификация, условное обозначение, принцип действия, устройство. Назначение и область применения полуавтоматов для сварки плавящимся электродом. |
| Тема 1.2.10. Газовая аппаратура полуавтоматов для сварки в защитных газах. | Содержание |
|  | 2 | Назначение, конструкция и принцип действия газовых редукторов. |
|  | 3 | Назначение, конструкция и принцип действия: подогревателей, осушителей, расходомеров, электромагнитных газовых клапанов. |
|  | 4 | Баллоны для сжатых и сжиженных газов. Правила безопасности при подготовке, обслуживании и эксплуатации баллонов. |
|  | 5 | Требования безопасности при обслуживании газовой аппаратуры сварочных полуавтоматов. |
| Тема 1.2.11. Основные устройства и механизмы полуавтоматов. | Содержание |
|  | 6 | Механизм подачи проволоки: назначение, устройство, расположение в полуавтоматах различных типов. Подающие ролики. |
|  | 7 | Сварочные горелки: типы, назначение, конструктивные особенности. Гибкие шланги: назначение, конструкция. |
|  | 8 | Порядок подготовки полуавтомата к работе. |
| Тема 1.2.12. Полуавтоматы различных типов. | Содержание |
|  | 9 | Особенности конструкции полуавтоматов различных типов. |
|  | 10 | Технические характеристики полуавтоматов. |
| Тема 1.2.13. Техническое обслуживание полуавтоматов для дуговой сварки. | Содержание |
|  | 11 | Характерные неисправности в работе сварочных полуавтоматов. |
|  | 12 | Вероятные причины возникновения неисправностей и способы их устранения. |
|  | 13 | Требования техники безопасности при обслуживании полуавтоматов для дуговой сварки. |
|  | 14 | Требования пожарной безопасности при обслуживании полуавтоматов для дуговой сварки. |
| Тема 1.2.14. Оборудование для сварки вольфрамовым электродом в инертном газе. | Содержание |
|  | 15 | Установки постоянного тока для сварки в инертных защитных газах. Устройство и технические характеристики установок. |
|  | 16 | Установки переменного тока для сварки в инертных защитных газах. Устройство и технические характеристики установок. |
|  | 17 | Сварочные горелки: назначение, устройство, принцип действия, технические характеристики. |
|  | 18 | Газовые редукторы. Баллоны для сжатых газов. |
| Тема 1.2.15. Оборудование плазменной сварки. | Содержание |
|  | 19 | Общие сведения о назначении, конструкции и принципе действия оборудования для плазменной сварки. |
|  | 20 | Плазмотроны с дугой прямого и косвенного действия. Техническая характеристика и обозначение аппаратуры для плазменной сварки. |
|  | Оборудование для автоматической дуговой сварки |
| Тема 1.2.16. Основные сведения о сварочных автоматах. | Содержание |
|  | 21 | Основные сведения об автоматах электрической сварки плавящимся электродом, их классификация и обозначение. |
| Тема 1.2.17. Принципы регулирования режима дуги. | Содержание |
|  | 22 | Функциональная блок-схема, принцип регулирования длины дуги и управления сварочными автоматами. |
|  | 23 | Саморегулирование и автоматическое регулирования режима дуги. |
| Тема 1.2.18. Оборудование для дуговой автоматической сварки под флюсом. | Содержание |
|  | 24 | Типы сварочных автоматов для сварки под флюсом. Подвесные и самоходные сварочные головки, сварочные тракторы. |
|  | 25 | Основные узлы однодуговых сварочных автоматов: роликовые копиры, токоподводящие мундштуки, подающие и прижимные ролики, правильные механизмы, катушки и кассеты. |
|  | 26 | Флюсовые аппараты. Флюсоаппараты всасывающего и смешанного действия их устройство и принцип действия. |
|  | 27 | Принцип работы автоматов для сварки под флюсом. Технические данные и обозначения этих автоматов. |
|  | 28 | Многодуговые автоматы для сварки под флюсом, их назначение, конструкция и принцип действия. Технические данные и обозначения многодуговых автоматов для сварки под флюсом. |
| Тема 1.2.19. Техническое обслуживание автоматов для дуговой сварки. | Содержание |
|  | 29 | Техническое обслуживание сварочных автоматов. Неполадки в работе автоматов, их причины и способы устранения. |
|  | 30 | Требования техники безопасности и пожарной безопасности при обслуживании сварочных автоматов. |
| Подготовка к экзамену. | 31 | Обобщение знаний. |
| Примерная тематика самостоятельной работы: 1. Расшифровка условного обозначения стальных покрытых электродов. 2. Выбор режима сварки швов выполняемых в различных пространственных положениях. 3. Выбор режима ручной дуговой сварки покрытыми электродами для металлоконструкций из углеродистых и легированных сталей. 4. Расшифровка условного обозначения стальной сварочной проволоки. 5. Выбор режима полуавтоматической сварки в углекислом газе, марки сварочной проволоки для изготовления различных изделий из низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 6. Выполнение компьютерной презентации по теме: «Сварные соединения и швы». 7. Выполнение принципиальной электрической схемы сварочного выпрямителя. 8. Определение допустимого сварочного тока для источника питания. 9. Выбор и расшифровка обозначения оборудования для ручной дуговой сварки изделия. 10. Рассмотрение основных технических данных сварочных полуавтоматов и автоматов. |

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

Основные источники:

1. Алешин Н.П., Щербинский В.Г. Контроль качества сварочных работ: Учебник для техн. училищ. – М.: Высшая школа, 1981. – 144 с.

2. Каракозов Э.С.,  Мустафаев Р.И. Справочник молодого электросварщика: Справ. Пособие для ПТУ. – М.: Высш. шк., 1992.– 304 с.

3. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб. для сред. ПТУ.- 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1986. – 208 с., ил. – (Профтехобразование).

4. Фоминых В.П. Яковлев А.П.  Ручная дуговая сварка: Учебник для сред. ПТУ. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 288 с.

5. Шебеко Л.П. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб. для сред. ПТУ. – М.: Высш. шк., 1986.

Дополнительные источники:

1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: Учебник для нач. проф. образования / В.С. Виноградов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с.

2. Лупачёв В.Г. Ручная дуговая сварка: учебник / В.Г. Лупачёв.- 2-е изд. – Минск: Выш. шк., 2007.- 416 с.: ил.

3. Овчинников В. В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учеб. пособие для учащихся учреждений  нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 80 с.

4. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах): учебное пособие / В.В Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 64 с.

5. Овчинников  В.В. Электросварщик на автоматических и полуавтомати -ческих машинах: учебное пособие / В.В. Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с.

6. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами): учебное пособие / В.В Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 64 с.

7. Степанов В.В. Справочник сварщика. Изд. 3-е. М., «Машиностроение», 1983, 520 с.

8. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для учащихся учреждений  нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с.

9. Чернышов Г.Г. Технология сварки плавлением и термической резки: учебник для нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 240 с.

10. Чернышов Г.Г.  Материалы и оборудование для сварки плавлением и термической резки: учебник для нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 240 с.

Интернет – ресурсы:

- http://www.detalmach.ru/lect1.htm  Сварные соединения.

- http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/book/classification  Интернет - учебник. Классификация сварных соединений и швов.

- http://www.tehnoinfa.ru/tehnologijasvarki/36.html  Подготовка и сборка деталей под сварку.

- http://svarka-prom.ru/?p=404  Сборка изделий под сварку.

- http://www.intertehno.ru/articles/c4/36/  Подготовка кромок сварных соединений. Машины термической резки.

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Сварка - Википедия.

- http://www.sdelaemsami.ru/metall/chugun.html  Сварка чугуна.

- http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-17/  Ручная дуговая сварка.

- http://electrowelder.ru/index.php/svarcastali.htm  Сварка сталей.

- http://www.metvar.ru/art/svarka-tsvet-metallov.php  Сварка цветных металлов и сплавов, общие сведения.

- http://www.tehnoarticles.ru/svarka/2.html  Классификация способов сварки.

- http://masterweld.ru/sposoby_dugovoy_svark  Способы дуговой сварки.

- http://ptk-spb.ru/sposoby_i_vidy_svarki_metalla  Способы и виды сварки металла.

- http://delta-grup.ru/bibliot/3/190.htm  Наплавка деталей твёрдыми   сплавами.